[NOTE AU RÉDACTEUR : Ce devis type pour l’application des revêtements drainants en pavés de béton préfabriqués en circulation piétonne et véhiculaire a été élaboré en fonction de l’utilisation d’une structure de chaussée granulaire composée d’une pierre propre. La porosité de la structure de chaussée permet à l’eau de ruissellement de se drainer vers le sol naturel pour s’infiltrer ou être retenue dans la structure de chaussée. Ce devis type doit être rédigé pour s’adapter aux conditions particulières du projet. La sélection du type de pavé, le dimensionnement et la composition d’une structure de chaussée en fonction du type de circulation et du volume de rétention devraient être déterminés par un ingénieur civil en conformité avec les marches à suivre locales touchant le calcul des revêtements et des systèmes de drainage, les bulletins techniques, les détails de construction et le logiciel mis au point par l’INTERLOCKING CONCRETE PAVEMENT INSTITUTE (ci-après ICPI). Les lignes directrices en matière de calcul et les prescriptions touchant les revêtements drainants en pavés de béton préfabriqués doivent être préparées à partir du manuel intitulé « Permeable Interlocking Concrete Pavements Design-Specifications-Construction-Maintenance » de l’ICPI.]

PARTIE 1 : 	GÉNÉRALITÉS

  - Contenu de la section

- Exigences visant la réalisation de revêtements drainants en pavés de béton préfabriqués posés à la main ou par des moyens mécaniques et méthodes d’exécution connexes.

# Sections connexes

- Section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre]

- Section [01 45 00 – Contrôle de la qualité]

- Section [31 32 19.23 – Géotextiles]

- Section [32 16 00 – Trottoirs, bordures et caniveaux en béton]

- Section [33 40 00 – Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales]

# Références

- American Society for Testing and Materials (ASTM)

- ASTM C979-[10], Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete

- Association  canadienne de normalisation (CSA)

- CSA A23.1/A23.2-[F09], Béton: Constituants et exécution des travaux / Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton

- CSA A231.2-[06 (R2010)], Precast concrete pavers

- Bureau de normalisation du Québec (NQ)

- NQ 2560-114-[2002], Travaux de génie civil – Granulats

- BNQ 3624-115-[2007], Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) – Tuyaux flexibles pour le drainage – Caractéristiques et méthodes d’essais

- Ministère des transports du Québec (MTQ)

- Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation Édition [2013] (CCDG)

- Tome VII – Matériaux

# Dessins d’atelier

- Soumettre les dessins d’atelier requis conformément à la section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre].

- Les dessins d’atelier doivent indiquer ou montrer la disposition, le modèle et le détail des joints aux installations fixes, de même que les détails spécifiques aux travaux.

[NOTE AU RÉDACTEUR : Exiger des dessins d’atelier seulement si des caractéristiques, des conditions ou des modèles particuliers l’exigent.]

# Documents et échantillons à soumettre

- Fiches techniques

- Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre].

- Soumettre les fiches techniques des pavés de béton concernant les résultats d’essais de conformité à la norme CSA A231.2.

- Soumettre les fiches techniques concernant l’échantillonnage, les essais, la provenance, la granulométrie, la nature minéralogique et les caractéristiques des matériaux proposés pour la sous-fondation, la fondation, le lit de pose et le remplissage des joints.

- Soumettre les fiches techniques des géotextiles concernant les caractéristiques physiques et mécaniques pour chaque type utilisé.

- Échantillons

- Soumettre les échantillons requis conformément à la section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre].

- Soumettre un échantillon plein grandeur du type de pavés proposés.

- Instructions du fabricant

- Soumettre les instructions d’installation des pavés de béton fournies par le fabricant.

# Assurance de la qualité

- Qualifications

- Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans la pose de pavés en béton préfabriqués, [possédant [cinq (5)] années d’expérience, références à l’appui].

- Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques.

- Échantillons de l’ouvrage

- Réaliser les échantillons de l’ouvrage requis conformément à la section [01 45 00 – Contrôle de la qualité].

- Réaliser un échantillon de l’ouvrage de [3] m x [3] m.

- L’échantillon de l’ouvrage servira aux fins suivantes :

  - Déterminer la surcharge exercée par le lit de pose, la largeur des joints, [la disposition] [les différentes dispositions], [la couleur] [les différentes couleurs] et la texture.

  - Une fois accepté par [le Consultant], l’échantillon constituera la norme pour juger de la conformité du travail. [Il [pourra] [ne pourra pas] être intégré à l’ouvrage fini.] [Protéger cet échantillon en vue de son intégration à l’ouvrage fini.] [Enlever l’échantillon et évacuer les matériaux lorsqu’on en n’a plus besoin et lorsque [le Consultant] le demande.]

# Livraison, entreposage et manutention

- L’entrepreneur doit vérifier tous les matériaux au moment de leur livraison afin de s’assurer qu’ils sont du type, de la qualité et de la couleur requis et qu’ils sont adéquatement certifiés.

- L’entrepreneur doit protéger tous les matériaux contre les dommages et il doit entreposer et manipuler tous les matériaux selon les recommandations du fabricant. Les matériaux endommagés ne doivent pas être utilisés dans l’ouvrage.

- Lors de la livraison et de l’entreposage, l’entrepreneur doit protéger les matériaux granulaires contre la boue, les débris et toute matière nuisible.

# Mesurage aux fins de paiement

- Mesurer les revêtements en pavés de béton préfabriqués en mètres carrés.

- Contrat forfaitaire : tous les travaux seront payés selon le montant global décrit au bordereau de soumission.

- Contrat à prix unitaire : tous les travaux seront payés selon le montant unitaire décrit au bordereau de soumission.

[NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir le(s) paragraphe(s) convenant au projet.]

PARTIE 2 : 	PRODUITS

# Géotextile

- Le géotextile doit être conforme aux exigences de la norme 13101 du Ministère.

[NOTE AU RÉDACTEUR : Le choix du géotextile devrait être déterminé selon le type de performance de chaussée requis pour le projet.]

# Sous-fondation, Fondation, Matériau utilisé pour le lit de pose et les joints

- Les granulats pour sous-fondation, fondation, lit de pose et joints doivent être conformes aux exigences formulées dans la norme NQ 2560-114, concernant les caractéristiques intrinsèques, de fabrication et la granulométrie.

- Les caractéristiques intrinsèques de résistance à l’usure (MD) et aux chocs (LA) doivent être conformes aux exigences de la catégorie [1] de gros granulats :

| Caractéristique intrinsèque | Méthode d’essais | Exigences |
| --- | --- | --- |
| Micro-Deval (MD), % | LC 21-070 | ≤ 15 |
| Los Angeles (LA), % | LC 21-400 | ≤ 35 |
| Micro-Deval et Los Angeles (MD + LA) |  | ≤ 40 |

- Les caractéristiques de fabrication doivent être conformes aux exigences de la catégorie [a] de gros granulats :

| Caractéristique de fabrication | Méthode d’essais | Exigences |
| --- | --- | --- |
| Particules fracturées, % | LC 21-100 | 100 |
| Particules plates, % | LC 21-265 | ≤ 25 |
| Particules allongées, % | LC 21-265 | ≤ 40 |

- Granulométrie : moins de 2 % des particules passant le tamis 80 µm :

- La sous-fondation doit être constituée des matériaux granulaires propres de type BC 40-80 :

| Ouverture du tamis | Pourcentage du passant |
| --- | --- |
| 112 mm | 100 |
| 80 mm | 90 à 100 |
| 56 mm | 25 à 60 |
| 40 mm | 0 à 15 |
| 20 mm | 0 à 5 |

[NOTE AU RÉDACTEUR : L’épaisseur et la composition de la sous-fondation devraient être déterminées selon le type de performance de chaussée requis pour le projet.]

- La fondation doit être constituée des matériaux granulaires propres de type BC 5-28 :

| Ouverture du tamis | Pourcentage du passant |
| --- | --- |
| 40 mm | 100 |
| 28 mm | 95 à 100 |
| 14 mm | 30 à 65 |
| 5 mm | 0 à 10 |
| 2,5 mm | 0 à 5 |

[NOTE AU RÉDACTEUR : L’épaisseur et la composition de la fondation devraient être déterminées selon le type de performance de chaussée requis pour le projet. Une épaisseur de 100 mm est généralement recommandée pour la fondation.]

- Matériau utilisé pour le lit de pose et les joints :

  - Le lit de pose [doit être constitué] [et les joints doivent être constitués] des matériaux granulaires propres de type BC 2,5-10 :

| Ouverture du tamis | Pourcentage du passant |
| --- | --- |
| 14 mm | 100 |
| 10 mm | 85 à 100 |
| 5 mm | 10 à 30 |
| 2,5 mm | 0 à 10 |
| 1,25 mm | 0 à 5 |

  - Les joints doivent être constitués des matériaux granulaires propres de type BC 2,5-5 :

| Ouverture du tamis | Pourcentage du passant |
| --- | --- |
| 10 mm | 100 |
| 5 mm | 70 à 100 |
| 2,5 mm | 10 à 40 |
| 1,25 mm | 0 à 10 |

[NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir le(s) paragraphe(s) convenant au projet. Le choix du matériau pour le lit de pose et les joints devrait être déterminé en fonction de l’utilisation des surfaces de pavés de béton et de la largeur des joints. Pour les pavés Mista varié, Victorien Perméable et Villagio Grande, un matériau granulaire de type BC 2,5-5 est recommandé pour le remplissage des joints.]

# Pavés de béton préfabriqués

- Pavés de béton préfabriqués : conformes aux exigences de la norme CSA A231.2 et aux prescriptions ci-après.

- Pavés de type [ANTIKA] [AQUASTORM] [BLU 60 mm] [BLU 60 mm 6x13]  [BLU 80 mm] [BLU 80 mm 6x13]  [HYDRA] [MIKA] [MISTA RANDOM] [PURE] [VICTORIEN 60 mm PERMEABLE] [TRAVERTINA BRUT] [VILLAGIO] de Techo-Bloc.

- Résistance à la compression : 50 MPa (min.)

- Durabilité aux cycles de gel-dégel avec sel déglaçant

  - Perte de masse après 28 cycles : 225 g/m2 (max.), ou

  - Perte de masse après 49 cycles : 500 g/m2 (max.)

- Absorption d’eau : 5% (max.)

- Dimensions : [selon le produit].

- Tolérances dimensionnelles

  - Longueur et largeur : -1 mm à +2 mm

  - Hauteur : ( 3 mm

- Texture : [selon le produit].

- Couleur : [selon le produit].

- Pigments utilisés pour la coloration des pavés de béton préfabriqués : selon la norme ASTM C979.

[NOTE AU RÉDACTEUR : Vérifier la liste de prix annuelle pour connaître la gamme entière des pavés de béton préfabriqués pour revêtements drainants. Les délais de livraison des pavés de béton préfabriqués doivent être vérifiés afin de s’assurer de la disponibilité des produits pour l’exécution des travaux.]

# Bordures

- Bordures en béton préfabriquées de Techo-Bloc de type [AVIGNON] [BELGIK] [PIETRA] [TUNDRA] [UNIVERSELLE].

Dimensions : [selon le produit].

Texture : [selon le produit].

Couleur : [selon le produit].

- Bordures en béton selon les prescriptions de la section [32 16 00].

- Bordures en plastique.

Produit acceptable : [              ]

- Bordures en aluminium.

Produit acceptable : [              ]

- Bordures en [acier peint ou galvanisé] [              ].

[NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir le(s) paragraphe(s) convenant au projet.]

PARTIE 3 : 	EXÉCUTION

# Inspection

- Avertir [le Consultant] à la fin de chacune des étapes suivantes :

- Réalisation du terrassement.

- Mise en place du géotextile.

- Réalisation de la sous-fondation.

- Réalisation de la fondation.

- Réalisation du lit de pose.

- Mise en place des pavés de béton préfabriqués.

- Faire approuver les travaux par [le Consultant] à la fin de chaque étape.

# Terrassements

- Exécuter les travaux selon les prescriptions de la section 11 du CCDG.

[NOTE AU RÉDACTEUR : Le compactage réduit la perméabilité du sol d’infrastructure et il peut s’avérer nécessaire de compenser la perte d’infiltration par la pose des tuyaux de drainage avant ou lors de la mise en place de la sous-fondation et/ou fondation. Le compactage du sol d’infrastructure devrait être déterminé par un ingénieur civil.]

# Géotextile

- Exécuter les travaux selon les prescriptions de la section 12 du CCDG.

- Étendre le géotextile sans plis sur le sol et relever les bords pour recouvrir les côtés de la fondation. Aucun matériel ne doit circuler sur le géotextile.

# Sous-fondation

- Épandre, humecter et densifier les matériaux de sous-fondation en couches uniformes d’une épaisseur maximale de 300 mm.

- Densifier chaque couche de matériaux de sous-fondation à l’aide d’un rouleau vibrant d’au moins [9 t] avec au moins [deux (2)] passes en mode dynamique suivies d’au moins [deux (2)] autres en mode statique, jusqu’à ce que plus aucune déflexion ne soit visible. Ne pas broyer les granulats en utilisant le compacteur.

- Sauf indications contraires, faire excéder la sous-fondation et la fondation granulaires, de la limite de la surface à revêtir, d’au moins une fois et demi la somme de leurs épaisseurs.

- S’assurer que la surface de la sous-fondation ne présente aucun écart supérieur à [65 mm] en plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Corriger le profil par ajout ou enlèvement des matériaux de sous-fondation là où cette tolérance est excédée.

- Faire approuver par [le Consultant] la mise en place de la sous-fondation granulaire avant de procéder à la mise en place de la fondation granulaire.

# Pose des bordures

- Poser les bordures conformément aux recommandations du fabricant.

- S’assurer que les bordures sont conformes aux exigences en ce qui a trait au niveau et à l’alignement requis pour la pose des pavés. En cas de non-conformité, en aviser [le Consultant] et ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu de nouvelles instructions [du Consultant].

# Fondation

- Épandre, humecter et densifier les matériaux de fondation en une couche uniforme de [100 mm] d’épaisseur.

- Densifier les matériaux de fondation à l’aide d’un rouleau vibrant d’au moins [9 t] avec au moins [deux (2)] passes en mode dynamique suivies d’au moins [deux (2)] autres en mode statique, jusqu’à ce que plus aucune déflexion ne soit visible. Ne pas broyer les granulats en utilisant le compacteur.

- S’assurer que la surface de la fondation granulaire ne présente aucun écart supérieur à [25 mm] en plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Corriger le profil par ajout ou enlèvement des matériaux de fondation là où cette tolérance est excédée.

- Faire approuver par [le Consultant] la mise en place de la fondation granulaire avant de procéder à la mise en place du lit de pose.

[NOTE AU RÉDACTEUR : Des planches de références peuvent être construites afin de déterminer le nombre de passes nécessaires pour obtenir la compacité optimale de la couche de sous-fondation et fondation et éviter le surcompactage. Pour la sous-fondation, le nombre optimal de passes de l’engin compacteur est atteint quand plus aucune déflexion n’est visible suite au passage de l’équipement spécifié. Pour la fondation, le nombre optimal de passes de l’engin compacteur est atteint quand 2 lectures consécutives au nucléodensimètre, selon la méthode de rétrodiffusion, donne une augmentation de la densité inférieure à 20 kg/m3.]

# Mise en œuvre du lit de pose

- S’assurer que les matériaux destinés à la réalisation du lit de pose ne sont en aucun moment saturé d’eau ni gelés pendant la mise en œuvre.

- Épandre, humecter et régaler les matériaux du lit de pose sur la fondation granulaire de manière à obtenir une couche de [50 mm] d’épaisseur avant compactage.

- S’assurer que la surface du lit de pose ne présente aucun écart supérieur à [10 mm] en plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Corriger le profil par ajout ou enlèvement des matériaux du lit de pose là où cette tolérance est excédée.

- Maintenir les matériaux du lit de pose lâches avant que les pavés y soient déposés. Les secteurs consolidés de quelque façon que ce soit doivent être scarifiés, ameublis et remis dans les conditions d’origine. Toute circulation sur le lit de pose est interdite.

- Ne pas utiliser les matériaux du lit de pose pour combler les dépressions dans la fondation granulaire.

# Pose des pavés de béton

- Placer les pavés manuellement ou mécaniquement selon les niveaux, lignes et modèles indiqués sur les plans. Les pavés doivent être séparés les uns des autres par un espace conforme aux recommandations du fabricant.

- La rectitude de l’alignement des joints horizontaux ne doit pas dévier de plus de [15 mm] par longueur totale de [15 m].

- Utiliser les pavés de bout, d’angle et de rive appropriés. Couper à l’aide d’une scie les pavés qui doivent être placés autour des obstacles et aux points de rencontre d’autres ouvrages.

- Les pavés coupés et exposés à la circulation véhiculaire doivent faire au moins le tiers d’un pavé entier.

- Placer les palettes de pavés et les autres matériaux de façon à ne pas dépasser la portance de la surface revêtue et à ne pas compromettre cette dernière de toute autre manière. Éviter toute circulation véhiculaire et d’équipements sur les surfaces de pavés avant le remplissage des joints et le vibrage des pavés.

- Procéder à l’inspection des pavés posés et remplacer ceux qui sont épaufrés, brisés ou endommagés de toute autre façon selon les directives [du Consultant].

- Épandre et remplir les joints à l’aide d’un balai. La surface des pavés doit être propre avant de damer les pavés avec la plaque vibrante.

- Vibrer les surfaces des pavés à l’aide d’une plaque vibrante à faible amplitude exerçant une force de compactage centrifuge d’au moins 31 kN à une fréquence de 75 à 90 Hz pour enfoncer partiellement les pavés dans le lit de pose. Passer la plaque vibrante à au moins trois reprises dans des directions différentes.

- Afin de protéger la surface des pavés et éviter les épaufrures, il peut être requis de revêtir la plaque vibrante d’une protection en caoutchouc.

- Continuer d’épandre le matériau pour le remplissage des joints et de damer les pavés à l’aide de la plaque vibrante jusqu’à ce que les joints soient complètement remplis. Ne pas utiliser la plaque vibrante à moins de [2] m des rives non retenues du pavage.

- Compléter la pose jusqu’à [2] m de l’extrémité de la surface à revêtir, en remplissant bien les joints, à la fin de chaque période de travail.

- Une fois la pose des pavés achevée, balayer le surplus de matériau pour joints.

- Poursuivre les opérations de remplissage des joints pendant les jours suivants, sous circulation de chantier, afin d’assurer un tassement et un serrage complémentaire du matériau granulaire dans les joints.

- S’assurer que le niveau final de la surface pavée ne présente aucun écart supérieur à [10 mm] en plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Aucune irrégularité ou dépression ne doit excéder [10 mm] dans [3 m].

- Le niveau du revêtement en pavés doit dépasser de [3] à [4] mm les bouches d’égout, les caniveaux de drainage ou les manchons de béton adjacents.

- Aucun pavé ne doit être plus haut ni plus bas de [3 mm] comparativement aux pavés adjacents.

- S’assurer que le niveau définitif du revêtement en pavés est conforme aux prescriptions.

# Nettoyage

- Une fois les travaux d’installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

FIN DE LA SECTION